Titel
Messung der Festigkeitsentwicklung von Baustoffen mit der Ultraschall-Methode
Vikasonic
Das Schleibinger Ultraschall
System
Dipl. Ing. Markus Greim
Schleibinger Geräte Teubert u. Greim GmbH
84428 Buchbach
greim@schleibinger.com

---
schleibinger
Schleibinger in Buchbach, Germany
Buchbach / Obb.
30 km east of the Munich
airport

---
Unsere Kunden..

---
Messprinzip I
Es wird die Zeit gemessen, die ein Schallpuls benötigt,
um den Baustoff zu durchqueren
Baustoff
Sender
Empfänger
123,2µs
Messgerät

---
Messprinzip II
Aus der Laufzeit t und dem Weg s
wird die Schallgeschwindigkeit v berechnet
Baustoff
Sender
Empfänger
 s
v=s/t
123,2µs
Messgerät

---
Schallgeschwindigkeit / E-Modul
v=sqrt{{E}over{2%rho(1+%mu)}}
Die Schallgeschwindigkeit v hängt von der Poissonzahl µ
der Dichte ρ und dem dynamischen E-Modul E ab
E=v^2(2%rho(1+%mu))
Der dynamische E Modul lässt sich aus der
Schallgeschwindigkeit berechnen.

---
Das Messgerät - vikasonic
- Als Probenbehälter für Mörtel oder Leim wird ein Vicat-Ring verwendet
- Das Eigengewicht des Transmitters gewährleistet eine Ankopplung auch wenn das Material schwindet
- Über ein dünnes Thermoelement wird die Temperatur in der Probe zusätzlich erfasst.
- Gemessen wird die Schall-Laufzeit, die Stärke des Empfangssignals und die Temperatur.
- Berechnet wird die Schallgeschwindigkeit (m/s) und optional der E-Modul.
- Die Daten werden auf einem USB Stick numerisch und grafisch aufgezeichnet.

---
Gerät und Messzelle
Stand 2013

---
Geräteanschlüsse und Aufbau der Messzelle

---
Vergleich Vicat System / Ultraschall
Quelle: hasit

---
Wiederholgenauigkeit
Quelle: hasit, Erding

---
Messung an Anhydrit
Pegel
Schall-
geschwindigkeit

---
Alpha-Halbhydrat, 2 Messungen

---
Literatur
Pohl, E. Prüfung von Beton mit nieder-und hochfrequenten mechanischen Schwingungen
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Bauwesen Leipzig (1962) 1, S. 19-64
The effect of curing conditions on the physical properties of concrete. Elvery & Evans. Mag.
of Concrete Research Vol. 16 No. 46 March 1964
Evaluation of Concrete Properties from Sonic Tests. Whitehurst. ACI Monograph No.2,1966
Pohl, E, Zerstörungsfreie Prüfmethoden für Beton, VEB Verlag f. Bauwesen, Berlin 1966
Dohnalik, M, Ultraschalluntersuchung der Erstarrungsprozesse von Zement
Zerstörungsfreie Prüf- und Messtechnik für Beton und Stahlbeton;Hochschule für Bauwesen
Leipzig,Tagungsbericht 1969
KraI & Becker, The development of mechanical properties of concrete in the early stage
of hardening., Holderbank. Beton 9/76
Grosse, C. U., H.-W. Reinhardt: Continuous ultrasound measurements during setting
and hardening of concrete. Otto-Graf-Journal 5 (1994), pp 76-98.
Herb, Alexander, Indirekte Beobachtung des Erstarrens und Erhärtens von Zementleim,
Mörtel und Beton mittels Schallwellenausbreitung, Dissertation Stuttgart 2003
M. Krauß, K. Hariri, H. Budelmann, Estimation of the End of Dormant Phase using
NDT Techniques, DGZfP-Proceedings BB 102-CD
Advanced testing of fresh cementitious materials Lecture 7 August, 2006, Stuttgart, Germany

---
Normen
- Prüfung von Beton in Bauwerken - Teil 4: Bestimmung der Ultraschallgeschwindigkeit Deutsche Fassung EN 12504-4:2004 Ausgabe 2004-12
- prEN13296 Testing Concrete – Determination of ultrasonic pulse velocity. July 1998
- NF P 98-231-5 Comportement au compactage des materiaux d’assises autres que traits aux liants hydrocarbons. (Tests relating to pavements – Compaction tests on non-bituminous materials – Part 5 : Workability time limit determination of granular materials bound with cementitious binders using sonic examination.) AFNOR, April 1997.
- BS 1881: Part 203 : Testing Concrete - Recommendations for measurement of velocity of ultrasonic pulses in concrete.
- ASTM C 597-83 Standard Test Method for Pulse Velocity through Concrete.